Раздел 6. Лекция 15. Общие сведения о электросварке.

Сварочные аппараты переменного и постоянного тока

Электродуговая сварка осуществляется на переменном и постоянном токе. В сварочных аппаратах переменного тока в качестве базового элемента используют трансформатор той или иной конструкции. Регулирование силы тока осуществляется:

- путем изменения взаимной индуктивности обмоток трансформатора;

- путем изменения величины магнитного потока;

- путем регулирования напряжения.

В сварочных аппаратах постоянного тока используются силовые выпрямительные блоки на базе мощных полупроводниковых диодов.

Трансформаторы для ручной дуговой сварки типа ТД обладают увеличенным индуктивным рассеянием обмоток и имеют внешние характеристики (Зависимости вторичного напряжения от вторичного тока) падающей формы. Магнитопровод трансформаторов стержневого типа. Конструкция трансформатора позволяет перемещать катушки вторичной обмотки. Катушки первичной обмотки неподвижные и закреплены у нижнего ярма. Вторичные катушки перемещаются с помощью ходового винта, пропущенного через верхнее ярмо. Трансформатор снабжен переключателем диапазонов сварочного тока. Пределы регулирования сварочного тока  I2  обеспечиваются для всех трансформаторов при рабочем напряжении на выводах трансформатора  U2 =20+0,04I2 .

Технические данные некоторых типов сварочных аппаратов переменного тока приведены в табл. 1.

Таблица 1

Сварочные аппараты переменного тока

| Тип аппарата | Мощность номинальная,кВА | Сварочный ток,А | Вторичное напряжение холостого хода, В | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТД-102 | 11,4 | 60-175 | 80 | 38 |
| ТД-306 | 17,5 | 100-300 | 70 | 65 |
| ТД-500 | 30 | 100-560 | 60-76 | 180 |
| ТД-500-4 | 32 | 100-560 | 12 | 191 |
| ТДМ-317 |  | 60-140 140-360 | 62 80 | 130 |
| ТДМ-401 |  | 80-200 200-460 | 64 80 | 145 |

В последние годы Рязанский приборный завод освоил выпуск компактных сварочных аппаратов типа ФОРА с диапазоном регулирования сварочных токов от 20 до 250А, питающихся от однофазной сети напряжением от 187 до 242 В. Сведения о них представлены в табл. 2.

Таблица 2

Аппараты для сварки на постоянном токе ФОРА

| Тип аппарата | Напряжение холостого хода, В | Диапазон регулирования сварочного тока ,А | Масса, кг | Толщина свариваемого металла, мм | Диаметр электрода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОРА-60 | 50 | 30-60 | 5,2 | 0,4-3 | 1,6-2 |
| ФОРА-115 | 50 | 20-120 | 6,2 | 0,4-6 | 1,6-3 |
| ФОРА-120 | 50 | 30-120 | 11 | 0,4-6 | 1,6-3 |
| ФОРА-160Б | 50 | 30-160 | 10 | 0,4-10 | 1,6-4 |
| ФОРА-160ПР | 90 | 30-160 | 10 | 0,4-10 | 1,6-4 |
| ФОРА-250П | 90 | 30-250 | 11 | 0,4-20 | 1,6-5 |

Предприятие “ГАЭМ” (г. Истра-2) выпускает аппарат для сварки на постоянном токе  ТЭМКОР. Он обеспечивает регулирование сварочного тока в диапазоне от 20 до 160 А, напряжение холостого хода – 80 В, максимальная потребляемая мощность – 5,6 кВт, мощность, потребляемая в режиме холостого хода – 50 Вт, масса 16 кг. Диаметр используемых электродов 1,6-4 мм.