Лекция 3. Электротехнические материалы

- Значение материалов в электронике

- Выбор марки материала.

- Электрические характеристики

- Механические характеристики

- Тепловые характеристики

3.1. Значение материалов в электронике

В отличие от конструкционных (древесина, сталь) и вспомогательных (припои, клеи) материалов радиоматериалы в радиоаппаратах и радиоустройствах, находясь под действием электромагнитных полей, должны выполнять присущие только им функции.

Особенно велика роль радиоматериалов при микроминиатюризации радиоаппаратуры. Ее цель — создание малогабаритной радиоаппаратуры с очень большой плотностью упаковки радиодеталей. Эту задачу можно решить только с помощью современных радиоматериалов, проводников, полупроводников и магнетиков. Все материалы для интегральных микросхем должны обладать высокой степенью химической чистоты и стабильностью свойств.

3.2. Выбор марки материала для соответствующих деталей нужно производить так, чтобы технические параметры этого материала (электрические, механические и др.) были согласованы с техническими требованиями к конструкции.

Правильный выбор материала конструкции может быть сделан на основании анализа функционального назначения детали, условий ее эксплуатации с учетом следующих факторов:

1. Материал является основой конструкции, т. е. определяет способность детали выполнять рабочие функции в изделии и противостоять действию климатических и механических факторов.

2. Материал определяет технологические характеристики детали, так как обрабатывается   определенными технологическими методами.

3. От свойств материалов зависит точность изготовления детали.

4. Материал влияет на габариты и массу прибора.

5. Материал оказывает влияние на эксплуатационные характеристики детали, на ее надежность и долговечность.

3.3. Электрические характеристики. Все радиоматериалы можно разделить на четыре основные группы: проводники, полупроводники, диэлектрики, магнитные материалы.

Для оценки электрических свойств радиоматериалов пользуются электрическими характеристиками.

Удельное электрическое сопротивление () — это электрическая характеристика, применяемая для оценки электропроводности радиоматериалов. Она выражается в омах на метр (Ом·м).

Удельное электрическое сопротивление любого радиоматериала в значительной степени зависит от температуры. У проводников с повышением температуры удельное электрическое сопротивление возрастает. Это связано с более интенсивным колебанием атомов в узлах кристаллической решетки проводника.

Все радиоматериалы по электропроводности можно разделить на три основные группы:

Проводники — это металлические материалы, обладающие большой электропроводностью, которая обусловлена наличием у них большого числа свободных электронов. Полупроводники — это материалы, обладающие меньшей электропроводностью, чем проводники, так как у них значительно меньше свободных электронов.

Металлы широко используются в качестве конструкционных материалов для изготовления деталей. Для металлических деталей, изготавливаемых методом литья, наиболее часто применяют алюминиевые и сплавы, латуни.

Диэлектрики — это материалы, обладающие незначительной электропроводностью, так как у них очень мало свободных заряженных частиц (электронов и ионов). Большую часть диэлектриков используют в РЭА в качестве изоляции между проводниковыми элементами, а также между полупроводниковыми элементами и металлическими заземляемыми частями.

Пластмассы и  слоистые пластики.  Они относятся к группе диэлектриков. Слоистые пластики выпускаются в виде листового материала, из которого плоские детали необходимой   конфигурации    получают   штамповкой. Удельное сопротивление :

Проводники           = 10  8  -  10  5 Ом / м,      ТК    > 0;

полупроводники   ρ = 10  5 – 10  7 Ом / м,      ТК    < 0;

диэлектрики          ρ = 10  7 – 10  8 Ом / м,      ТК    < 0.

Приведенные значения удельных сопротивлений показывают, что наименьшей электропроводностью обладают диэлектрики, а наибольшей — проводники.

В твердых диэлектриках имеются токи объемной Iv и поверхностной Is электропроводности, поэтому у них определяют удельные объемное ρv и поверхностное ρs сопротивления. Удельное поверхностное сопротивление, так же как и общее, выражается в омах. Удельное объемное сопротивление характеризует свойство диэлектрика проводить ток через свой объем, а удельное поверхностное сопротивление — по своей поверхности. У диэлектриков ρv = 107 - 1018 Ом . м;    ρs = 109  - 1016 Ом.

Поскольку проводники и полупроводники хорошо проводят ток, разделить токи объемной и поверхностной электропроводности невозможно, поэтому у них определяют общее удельное сопротивление ρ.

Удельная проводимость γ (См/м) — величина, обратная удельному сопротивлению γ = 1/ρ.

Диэлектрическая проницаемость εr (относительная диэлектрическая проницаемость, безразмерная величина) характеризует способность диэлектрика или полупроводника образовывать электрическую емкость. Емкость С (Ф) плоского конденсатора заданных размеров прямо пропорциональна диэлектрической проницаемости применяемого в нем диэлектрика С = εα.S/h, где εα — абсолютная диэлектрическая проницаемость,  S — площадь одной металлической обкладки  м2, h — толщина диэлектрика, м;   Наименьшую  диэлектрическую проницаемость имеет вакуум (εr = 1), жидкие и твердые диэлектрики (εr =  2 - 17); диэлектрическая проницаемость воздуха εr = 1,00058.

3.4. Механические характеристики. По механическим характеристикам пластмассы, как правило, уступают  металлам.  Но, так как многие детали электронных устройств при работе не несут больших нагрузок, то для их изготовления часто применяют пластмассы даже тогда, когда от детали не требуется электроизоляционных   свойств.   Связано это с тем, что при использовании пластмасс можно применять такие высокопроизводительные технологические процессы, как прессование и литье.

К группе термореактивных материалов относятся порошки К-21-22 и К-211-2. Аминопласты воспринимают красители, благодаря чему из них можно прессовать декоративные детали любого цвета. Термопластичные материалы обладают наименьшим влагопоглощением и лучшими электроизоляционными свойствами, особенно в диапазоне сверхвысоких частот. К этой группе относятся полиэтилен (теплостойкость 100120°С) и полистирол (теплостойкость 80°С). Полиэтилен, имеющий хорошую гибкость, используют в качестве изоляции в высокочастотных кабелях. Полистирол используют при изготовлении каркасов катушек и других деталей, работающих в поле высокой частоты.   Наиболее теплостойким материалом является фторопласт-4, который одновременно обладает хорошими диэлектрическими свойствами до диапазона сверхвысоких частот (СВЧ). Детали из фторопласта изготавливают методом механической обработки из прутков или брусков.

Керамические материалы. Все керамические материалы подразделяют на следующие три типа:

А — для изготовления высокочастотных конденсаторов;

Б — для изготовления низкочастотных конденсаторов;

В — высокочастотный материал, предназначенный для изготовления установочных изделий: антенных изоляторов, катушек высокостабильных контуров.

Каждый керамический материал по температуре, при которой его можно использовать, относят к одной из четырех категорий: 1-я — от —60 до +85 °С; 2-я — от    -60 до +125°С; 3-я — от —60 до +155°С;  4-я —от —60 до +300 °С.

Магнитными называют материалы, которые под действием внешнего магнитного поля способны намагничиваться. Магнитные материалы способны концентрировать магнитную энергию. К магнитным материалам относятся некоторые металлы, их сплавы, а также ферриты, которые не являются металлическими материалами.

3.5. Тепловые характеристики.  Температурный коэффициент удельного сопротивления ТК — величина, с помощью которой можно учитывать изменение удельного электрического сопротивления в зависимости от температуры материала. При линейном изменении удельного электрического сопротивления, что наблюдается в узком интервале температур, ТК  определяют по формуле

где  1   и  2  - удельные сопротивления материала при начальной Т1 и конечной   Т2  температурах.

У проводников с ростом температуры удельное сопротивление возрастает, т. е. ТК > 0 - положительная величина, у полупроводников и диэлектриков с ростом температуры их удельное сопротивление уменьшается,     т.е. ТК   < 0 — величина отрицательная. Для более краткого написания заменяют  ТК   буквой . Если известно удельное электрическое сопротивление 1(Ом  м) материала при температуре Т1, его легко подсчитать при температуре Т2   (рис. 3)

Рис. 3. Зависимость удельного электрического сопротивления материалов от температуры: 1 — проводники, 2 — полупроводники, 3 — диэлектрики

Температура плавления (°С) определяется у материалов кристаллического строения — металлов, полупроводников и диэлектриков (германий, кремний, слюда, парафин и др.).

Температура размягчения (°С) определяется у материалов аморфного строения (компаунды, стекла, многие полимерные диэлектрики). Материал кристаллического строения по достижении температуры плавления переходит из твердого в жидкое состояние. Если температура плавления кристаллического материала или размягчения аморфного материала равна      55 °С, его нельзя применять в радиоаппаратуре, где он может нагреться до более высокой температуры.

Коэффициент температурного расширении КТР, определяющий изменение первоначальной длины материала при изменении его температуры от Т0 до Т1, вычисляют по формуле

где lо и l1 — длина материала соответственно при начальной Т0 и конечной Τ1 температурах.

Теплостойкость — тепловая характеристика органических полимерных диэлектриков. Она позволяет оценить их стойкость к кратковременному нагреву при одновременном воздействии на образец материалов механической нагрузки.

Табл. 2. Классы нагревостойкости электроизоляционных материалов в воздушной среде

| Класс нагрево-стойкости | Предельная температура, С | Диэлектрики |
| --- | --- | --- |
| Y | 90 | Полистирол, полиэтилен, бумага, картон, х/б ткани |
| A | 105 | Гетинакс, текстолит, х/б и шёлковые ткани, пропитанные лаком |
| E | 120 | Лавсановые плёнки, стеклоткань на масляных лаках, пластмасса с неорганическим наполнителем |
| B | 130 | Пластмасса с нагревостойкими неорганическими наполнителями |
| F | 155 | Пластмасса на основе полиуретана эпоксиды с наполнителями из слюды , асбеста, стекловолокна |
| H | 180 | Кремнийорганические диэлектрики |
| G | > 180 | Слюда, радиокерамические материалы, фторопласт-4, полиимиды. |

Вопросы :

- Какие основные материалы применяют в конструировании?

- Назовите электрические характеристики материалов.

- Назвать механические характеристики материалов.

- Какие тепловые характеристики материалов Вы считаете наиболее важными?