| К Г Э У | #### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования # «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

__________В.А.Дыганов

«___» _________ 20___ г.

# РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ

Б3.Б.6 Материалы электронной техники

(указывается индекс и наименование дисциплины согласно учебному плану в соответствии с ФГОС ВПО)

210100.62 Электроника и наноэлектроника

Направление подготовки

(указывается код и наименование)

Промышленная электроника, Светотехника и источники света

Профиль подготовки

бакалавр

Квалификация (степень) выпускника

Форма обучения очно-заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

г. Казань

2014

- Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Материалы электронной техники» является формирование знаний по классификации, назначению и применению материалов электронной техники, физической сущности процессов, определяющих свойства материалов, технологии получения и методов контроля их свойств.

Задача изучения дисциплины – приобретение навыков по созданию адекватных физических и математических моделей; проведению вычислений и анализу результатов расчетов при изучении работы элементов электронной техники.

- Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина «Материалы электронной техники» относится к базовой части профессионального цикла Б3 основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Промышленная электроника».

Дисциплина «Материалы электронной техники» базируется на дисциплине «Физика». Обучающиеся должны приобрести навыки по созданию адекватных физических и математических моделей; проведению вычислений и анализу результатов расчетов при изучении работы элементов электронной техники.

Знания, полученные при освоении дисциплины «Материалы электронной техники», необходимы для изучения дисциплин «Схемотехника», «Специальные вопросы физики», «Физические основы электроники», «Наноэлектроника».

- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Материалы электронной техники» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

- Знать:

- понятийный аппарат (терминологию) дисциплины (ОК-2);

- физическую сущность процессов и явлений, протекающих в проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалах в различных условиях эксплуатации (ПК-2);

- общие свойства различных групп материалов, используемых в электронных приборах и устройствах (ОК-10);

- методы расчета основных параметров элементов электронной техники (ПК-19);

- основные характеристики материалов: электрические, оптические, тепловые, механические и т.д. (ПК-14);

- физические и математические модели процессов и явлений, основные законы и закономерности, на которых основано применение различных материалов в электронных приборах (ПК-1);

- Понимать:

- возможность осуществления физических процессов и явлений в приборах и устройствах электронной техники (ПК-2);

- особенности использования электронных приборов в радиоэлектронной аппаратуре (ОК-10);

- принцип построения и реализации электронных приборов (ПК-19);

- Уметь:

- пользоваться различными законами и закономерностями для объяснения физических принципов функционирования электронных приборов (ОК-10);

- выбирать и использовать для расчета параметров исследуемого материала конкретные методы, сравнивать результаты расчета, полученные различными методами (ПК-2);

- прогнозировать изменение свойств материалов при изменении внешних условий или воздействий: давления, температуры, электрических и магнитных полей, освещения, радиационных воздействий (ПК-19);

- измерять основные параметры проводящих, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов (ПК-14).

- Структура и содержание дисциплины «Материалы электронной техники»

Общая трудоемкость дисциплин составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

4.1. Структура дисциплины

| Вид учебной работе | Всего часов | из них, проводимых в интерактивной форме | семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 |  |  |  |
| ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ | 180 | 32 | 180 |  |  |  |
| АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ: | 48 | 32 | 48 |  |  |  |
| Лекции (Лк) | 16 | 16 | 16 |  |  |  |
| Практические (семинарские) занятия (ПЗ) | 16 |  | 16 |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 | 16 | 16 |  |  |  |
| и(или) другие виды аудиторных занятий |  |  |  |  |  |  |
| САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: | 132 |  | 132 |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) |  |  |  |  |  |  |
| Расчетно-графические работы |  |  |  |  |  |  |
| Реферат |  |  |  |  |  |  |
| и (или) другие виды самостоятельной работы | 132 |  | 132 |  |  |  |
| ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ (З – зачет, Э – экзамен) | З |  | З |  |  |  |

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | Всего часов на раздел | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лк. | ЛР | ПЗ. | Сам. раб. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о материалах электронной техники | 22 | 4 | 4 | - | 4 | 10 часов подготовка к тесту 1 лекция№1-4, [1] стр13-40 4 часа подготовка к практике [3] стр10-19 | Тест 1 Свойства материалов |
| 2 | Металлы и сплавы | 24 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 часов подготовка к тесту 2 лекция№5-6, [1] стр51-88 2 часа подготовка к практике [3] стр 19-40 8 часов подготовка к защите лаб. раб. | Тест 2 Металлы и сплавы |
| 3 | Полупроводниковые материалы | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 часов подготовка к тесту 3 лекция№7-11, [1] стр146-200 4 часа подготовка к практике [3] стр 43-100 8 часов подготовка к защите лаб. раб. | Тест 3 Полупроводники |
| 4 | Диэлектрические материалы | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 часов подготовка к тесту лекция№12-16, [2] стр7-99 4 часа подготовка к практике [3] стр 102-140 8 часов подготовка к защите лаб. раб. | Тест 4 Диэлектрики |
| 5 | Магнитные материалы | 24 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 часов подготовка к тесту лекция№17-18, [1] стр101-146 2 часа подготовка к практике [3] стр 149-165 8 часов подготовка к защите лаб. раб. | Тест 5 Магнитные материалы |
|  | Зачет | 38 | 4 |  |  |  | 38 часов Подготовка к зачету курс лекций, [1], [2] |  |
|  | Экзамен (1 з.е) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 180 |  | 16 | 16 | 16 | 132 |  |

4.3. Содержание разделов дисциплины

- Раздел 1 Общие сведения о материалах электронной техники

- Введение. Общая классификация материалов по составу, свойствам и техническому назначению. Структура атомов. Виды химической связи. Особенности строения твердых тел. Кристаллы. Дефекты в строении кристаллических тел. Динамика кристаллической решетки. Энергетические зоны в кристаллах.

- Раздел 2 Металлы и сплавы

Общие сведения о проводниках, характеристика проводящих и резистивных материалов во взаимосвязи с их применением в электронной технике. Физическая природа электропроводности металлов и сплавов. Влияние температуры, примесей и других структурных дефектов на удельное сопротивление металлов. Сверхпроводящие металлы и сплавы.

- Раздел 3 Полупроводниковые материалы

- Характеристика и основные физико-химические, электрические и оптические свойства элементарных полупроводников, полупроводниковых соединений и твердых растворов на их основе. Концентрация носителей в собственных и примесных полупроводниках. Процессы переноса носителей заряда в полупроводниках, физическая природа электропроводности полупроводников. Неравновесные носители заряда. Электропроводность в сильных электрических полях. Контактные явления в полупроводниках. Контакт металл-полупроводник. Электронно-дырочный и гетеропереходы. Электрический пробой. Эффект Холла. Германий, кремний, арсенид галлия, карбид кремния. Примеры реализации полупроводниковых структур в приборах и устройствах электроники.

- Раздел 4 Диэлектрические материалы

Основные физические процессы в диэлектриках и способы их описания. Электропроводность диэлектриков. Фазовые переходы. Классификация диэлектриков по типам структур. Электрическая прочность и пробой. Электрическая поляризация и диэлектрические потери. Основные уравнения пьезоэффекта и электрострикции. Пьезопреобразователи энергии электрических сигналов. Полярные диэлектрики. Электреты. Пироэлектрики и их техническое применение. Нелинейные диэлектрики и их применение. Электрооптические и акустооптические эффекты, их применение. Диэлектрические среды для генерации когерентного излучения и преобразования частоты.

- Раздел 5 Магнитные материалы

Применение магнитных материалов в электротехнике. Намагниченность и магнитная проницаемость ферромагнетиков. Ферромагнетики в переменных магнитных полях. Магнитные свойства ферритов. Магнитные пленки. Методы исследования материалов и элементов электронной техники.

4.4. Практические (семинарские) занятия

| № п/п | Тема практических (семинарских) занятий | Семестр | - Номер раздела - лекционного - курса | ##### Продол-житель-ность - (часов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | ### Строение атома и химическая связь в веществах | - 4 | - 1 | - 2 |
| - 2. | - Строение твердых тел | - 4 | - 1 | - 2 |
| - 3. | - Электропроводность металлов и сплавов | - 4 | - 2 | - 2 |
| - 4. | - Собственные и примесные полупроводники | - 4 | - 3 | - 2 |
| - 5. | - Электропроводность полупроводников | - 4 | - 3 | - 2 |
| - 6. | Диэлектрики | - 4 | - 4 | - 2 |
| - 7. | Сегнетоэлектрики | - 4 | - 4 | - 2 |
| - 8. | Магнетики | - 4 | - 5 | - 2 |
|  | Итого: | - – | - – | - 16 |

4.5. Лабораторные занятия

| № п/п | Наименование лабораторных работ | Семестр | - Номер раздела - лекционного - курса | ##### Продол-житель-ность - (часов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Исследование проводниковых материалов | - 4 | - 2 | - 4 |
| - 2. | - Исследование свойств полупроводников | - 4 | - 3 | - 4 |
| - 3. | - Исследование сегнетоэлектриков | - 4 | - 4 | - 4 |
| - 4. | - Исследование свойств магнитомягких материалов | - 4 | - 5 | - 4 |
|  | Итого: | - – | - – | - 16 |

4.6. Разделы дисциплины и связь с формируемыми компетенциями

| № - п/п | Раздел дисциплины, участвующий в формировании компетенций | - Часов на раз-дел | ##### Компетенции |  |  |  |  |  | ##### Количество компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОК-2 | ОК-10 | ПК-1 | ПК-2 | ПК-14 | ПК-19 |  |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| 1 | Общие сведения о материалах электронной техники | 22 | З | З |  |  | У | З | 4 |
| 2 | Металлы и сплавы | 24 | З | У | В | З | З | З | 6 |
| 3 | Полупроводниковые материалы | 36 | З |  | В | З | З | З | 5 |
| 4 | Диэлектрические материалы | 36 | З | У |  | З | З | З | 5 |
| 5 | Магнитные материалы | 24 | З | У |  | З | З | З | 5 |
| 6 | Зачет | 38 | З | У |  |  | У |  | 3 |
|  | Итого | 180 |  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения:  З – знать,

У – уметь,

В – владеть.

5.Образовательные технологии

Лекционные занятия проводятся в форме мультимедийных лекций (с использованием компьютера и проектора).

Практические занятия проводятся в классической форме.

Лабораторные занятия проводятся  с использованием программы LabView и стендов.

Самостоятельная работа включает подготовку к тестам и контрольным работам.

| № п/п | Раздел дисциплины | Компетенции | Образовательные технологии | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общие сведения о материалах электронной техники | ОК-2з, ОК-10з, ПК-14у, ПК-19з | Мультимедийная лекция | Подготовка к тесту 1 |
| 2 | Металлы и сплавы | ОК-2з, ОК-10у, ПК-1в, ПК-2з, ПК-14з, ПК-19з | Мультимедийная лекция | Подготовка к тесту 2 |
| 3 | Полупроводниковые материалы | ОК-2з, ПК-1в, ПК-2з, ПК-14з, ПК-19з | Мультимедийная лекция | Подготовка к тесту 3 |
| 4 | Диэлектрические материалы | ОК-2з, ОК-10у, ПК-2з, ПК-14з, ПК-19з | Мультимедийная лекция | Подготовка к тесту 4 |
| 5 | Магнитные материалы | ОК-2з, ОК-10у, ПК-14у | Мультимедийная лекция | Подготовка к тесту 5 |
| 6 | Зачет | ОК-2з, ОК-10у, ПК-14у |  | Письменный зачет |

- Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Тематика рефератов, расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ)

Учебным планом курсовой проект не предусмотрен.

6.2. Примеры тестов и контрольных вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Оценочный фонд включает в себя банк тестов, содержащий 220 тестовых заданий по всем разделам учебной программы, разбитых на 4 учебных модуля. Тестовые задания выполнены в программном комплексе Moodle.

6.2.1. Примеры тестовых заданий

Пример тестов «Свойства материалов».

- Деление материалов на проводники, полупроводники и диэлектрики производится по воздействию на них

- Электрического поля

- Магнитного поля

- Электрического и магнитного полей

- Гравитационного поля

- Деление материалов на парамагнетики, ферромагнетики, антиферромагнетики и ферримагнетики производится по воздействию на них

- Электрического поля

- Магнитного поля

- Электрического и магнитного полей

- Гравитационного поля

- Материалы, состоящие из одинаковых кристаллических ячеек, расположенных в правильном порядке называют

- Монокристаллы

- Поликристаллы

- Аморфные

- Смешанные

- Материалы, состоящие из большого числа мелких кристалликов, хаотически ориентированных в разных направлениях, называют

- Монокристаллы

- Поликристаллы

- Аморфные

- Смешанные

- Материалы, характеризующиеся хаотическим расположением атомов или ионов, называют

- Монокристаллы

- Поликристаллы

- Аморфные

- Смешанные

Пример тестов «Полупроводники»

- Зона проводимости в полупроводниках лежит

- выше валентной зоны и выше запрещенной зоны

- ниже валентной зоны, но выше запрещенной зоны

- выше валентной зоны, но ниже запрещенной зоны

- ниже валентной зоны и ниже запрещенной зоны

- Запрещенная зона в полупроводниках лежит

- ниже валентной зоны и ниже зоны проводимости

- выше валентной зоны и выше зоны проводимости

- ниже валентной зоны, но выше зоны проводимости

- выше валентной зоны, но ниже зоны проводимости

- Валентная зона в полупроводниках лежит

- ниже зоны проводимости и ниже запрещенной зоны

- ниже зоны проводимости, но выше запрещенной зоны

- выше зоны проводимости и выше запрещенной зоны

- выше зоны проводимости, но ниже запрещенной зоны

- Уровень Ферми в полупроводниках лежит

- в зоне проводимости

- в запрещенной зоне

- в валентной зоне

- в разрешенной зоне

- Назовите зоны и уровни в полупроводнике

Ec

Дно зоны проводимости

Ef

Уровень Ферми

Eg

Ширина запрещенной зоны

Ea

Уровень акцепторов

Ei

Середина запрещенной зоны

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения зачета:

- Классификация материалов по электрическим свойствам. Виды проводников, полупроводников, диэлектриков.

- Классификация диэлектриков. Виды активных и пассивных диэлектриков. Краткое описание активных диэлектриков.

- Классификация материалов по магнитным, структурным свойствам, агрегатному состоянию и типам химических связей.

- Строение атома. Энергия атома. Принцип Паули. Квантовые числа.

- Типы химических связей. Энергия связи.

- Кристаллическая структура твердых тел.

- Образование энергетических зон в кристаллах. Разрешенные и запрещенные зоны. Классификация кристаллов с точки зрения зонной теории.

- Физические свойства металлов и сплавов. Влияние свободных электронов на физические свойства (теплоемкость, электропроводность, блеск). Типы сплавов.

- Зонная теория металлов. Распределение электронов по энергиям. Энергия Ферми. Скорость дрейфа, подвижность электронов.

- Электропроводность металлов. Зависимость тока от электрического поля. Механизмы рассеяния электронов.

- Зонная структура собственных полупроводников. Процессы генерации и рекомбинации. Уровень Ферми.

- Зонная структура примесных полупроводников. Донорные и акцепторные уровни. Генерация носителей в примесных полупроводниках.

- Концентрация носителей заряда в собственных полупроводниках. Эффективные плотности состояний. Положение уровня Ферми. Температурная зависимость.

- Концентрация носителей заряда в примесных полупроводниках. Закон действующих масс. Зависимость концентрации от уровня Ферми. Температурная зависимость.

- Процессы переноса носителей заряда. Диффузионный и дрейфовый токи. Соотношение Эйнштейна. Удельное электрическое сопротивление.

- Неравновесные носители заряда. Инжекция и экстракция. Время релаксации. Распределение концентрации во времени и пространстве.

- Электропроводность в сильных электрических полях. Зависимость подвижности и скорости дрейфа от напряженности электрического поля. Виды ионизации. Эффект Зенера.

- Электронно-дырочный переход. Образование потенциального барьера.

- Влияние внешнего напряжения на p-n-переход. ВАХ p-n-перехода.

- Физические свойства диэлектриков.

- Электропроводность диэлектриков. Виды электропроводности. Механизмы переноса носителей заряда.

- Поляризация диэлектриков. Виды поляризации. Диэлектрическая восприимчивость.

- Сегнетоэлектрики. Образование доменной структуры. Зависимость электрической индукции от напряженности электрического поля. Механизм возникновения спонтанной поляризации.

- Пьезоэлектрики. Прямой и обратный пьезоэлектрический эффекты. Механизм возникновения поляризации. Принцип работы кварцевого резонатора.

- Пироэлектрики. Прямой и обратный пироэлектрический эффекты. Вторичный пироэффект. Применение пироэлектриков.

- Электреты. Способы получения электретов. Применение электретов.

- Жидкие кристаллы. Виды жидких кристаллов. Применение жидких кристаллов.

- Магнитные материалы. Виды магнитных материалов. Образование спонтанной намагниченности. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. Их применение.

6.3. Организация самостоятельной работы студентов

| № п/п | Тема самостоятельной работы | Семестр | - Номер раздела - лекционного - курса | ##### Продол-житель-ность - (часов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Дефекты кристаллической структуры | - 4 | - 1 | - 4 |
| - 2. | - Подготовка к тесту «Свойства материалов» | - 4 | - 1 | - 10 |
| - 3. | - Применение проводниковых материалов | - 4 | - 2 | - 10 |
| - 4. | - Подготовка к тесту «Металлы и сплавы» | - 4 | - 2 | - 6 |
| - 5. | - Элементарные полупроводники и их основные свойства | - 4 | - 3 | - 12 |
| - 6. | - Подготовка к тесту «Полупроводники» | - 4 | - 3 | - 12 |
| - 7. | - Сегнетоэластики, электреты и жидкие кристаллы | - 4 | - 4 | - 12 |
| - 8. | - Подготовка к тесту «Диэлектрики» | - 4 | - 4 | - 12 |
| - 9. | - Подготовка к тесту «Магнитные материалы» | - 4 | - 5 | - 16 |
| - 10 | Зачет | - 4 |  | - 38 |
|  | Итого: | - – | - – | - 132 |

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Сорокин В.С., Антипов Б.Л., Лазарева Н.П. Материалы и элементы электронной техники. В 2 т. Т. 1. – М.: Академия, 2006.

2. Сорокин В.С., Антипов Б.Л., Лазарева Н.П. Материалы и элементы электронной техники. В 2 т. Т. 2. – М.: Академия, 2006.

3. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники: Учебник. – СПб.: Лань, 2002.

4. Антипов Б.Л., Сорокин В.С., Терехов В.А. Материалы электронной техники. Задачи и вопросы. – СПб.: Лань, 2001.

5. Петров К.С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006.

б) дополнительная литература:

6. Росадо. Л. Физическая электроника и микроэлектроника. – М.: Высшая школа, 1991.

7. Рез И.С.,  Поплавко Ю.М.  Диэлектрики. Основные свойства и применение в электронике. – М.: Радио и связь, 1989.

8. Гуртов В.А. Твердотельная электроника: Учебное пособие – 2-е изд., доп. – М.: Техносфера, 2005.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

9. http://e.lanbook.ru – электронная библиотечная система «Лань» и др.

- Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мультимедийные лекции, сделанные в виде презентаций, и использование программы LabView для демонстрации динамичных экспериментов.

Для проведения лабораторных работ имеются 4 стенда подключаемых к компьютеру, в котором используется программа LabView, а также имеются 3 независимых от компьютера стенда.

*          *          *

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 140400 Электроэнергетика и электротехника  и  профилю подготовки  «Промышленная электроника»; «Светотехника и источники света».

Автор (ы):   __________                __к.ф.-м.н., доц. Потапов А.А.________________

подпись	                                                  ученая степень (звание), расшифровка подписи

Рецензент (ы):   __________        ___к.т.н., ст. преп. Аввакумов М.В._____________

подпись	                                    ученая степень (звание), расшифровка подписи

Программа обсуждена и одобрена на заседании методического совета кафедры

_____ПЭ______________    от 2 июня 2014 г., протокол № 11 .

название кафедры

Заведующий кафедрой ПЭ

___________                 ______________д.ф.-м.н., проф. Голенищев-Кутузов А.В.___

подпись	                                       ученая степень (звание), расшифровка подписи

«____» _________________ 20___ г.

Директор ИЭЭ

___________                 ______________д.ф.-м.н., доц. Ситдиков А.С.______________

подпись	                                       ученая степень (звание), расшифровка подписи

«____» _________________ 20___ г.

Согласовано:

Зав. выпускающей кафедрой СВТ

___________                 _______________к.ф.-м.н., доц. Садыков М.Ф. ___________

подпись	                                        ученая степень (звание), расшифровка подписи

«____» _________________ 20___ г.