## Slide 1
Лекция. Фазовые равновесия

## Slide 2: Основные понятия фазового равновесия
Фаза - совокупность гомогенных частей системы, обладающих одинаковыми термодинамическими свойствами и отделенных от других частей системы видимыми поверхностями раздела.
Фазовые равновесия - состояния, при которых процесс перехода веществ из одной фазы в другую не сопровождается изменением их химического состава.
Компонент - химически однородная составная часть системы, которая при выделении из системы существует в изолированном виде как угодно долго.

## Slide 3: Примеры систем
Смесь газов
(O2 + N2 + H2)
Однофазная система, состоящая из трех компонентов
пар
лед
вода
Трехфазная система, один компонент

## Slide 4: Физические системы
В физических системах (т.е. системах, составные части которых не реагируют друг с другом) число независимых компонентов равно числу составных частей системы (составной частью называется всякое простое вещество или химическое соединение, входящее в систему).
В таких системах можно произвольно изменять равновесные концентрации всех составных частей, не вызывая изменения числа и вида фаз в системе, т.е. все составные части системы являются независимыми друг от друга.

## Slide 5: Химические системы
В системах, где составные части реагируют друг с другом (химические системы), число независимых компонентов равно числу составных частей минус число химических реакций, протекающих в системе при данных условиях:
CaCO3  CaO + CO2
3 фазы,
3 составные части,
3-1(химическая реакция)=2 независимых компонента.
Концентрацию любых двух из трех веществ, связанных одним уравнением, можно изменять произвольно. Концентрация третьего вещества – величина зависимая и определяется из уравнения реакции.

## Slide 6: Число степеней свободы
Под числом степеней свободы понимают условия (Т, Р, С), которые можно (до известного предела) произвольно изменять в системе без нарушения состояния равновесия (т.е. без изменения числа и вида фаз)
Ненасыщенный пар - система с двумя степенями свободы (Р и Т), насыщенный – с одной (Р или Т).
Ненасыщенный раствор – система с двумя степенями свободы (Т и С), насыщенный – с одной (Т или С).

## Slide 7: Уравнение правила фаз
Ф + С = К + 2
Ф - число фаз, К – число компонентов, С – число степеней свободы
Для конденсированных систем уравнение принимает вид:
Ф + С = К + 1
В данном случае не учитывается один из факторов – внешнее давление.

## Slide 8: Классификация гетерогенных систем
По числу компонентов:
однокомпонентные,
двухкомпонентные и т.д.
По числу степеней свободы (характеризует вариантность системы):
одновариантные (моновариантные),
двухвариантные (бивариантные),
безвариантные (нонвариантные) – при отсутствии степеней свободы.

## Slide 9: Равновесие в однородных системах
Рассмотрим на примере воды:
К = 1 С = 1 + 2 – Ф
пар
лед
вода
При Ф = 1 | С = 1 + 2 – 1 = 2 лед, вода или пар – бивариантные системы
При Ф = 2 | С = 1 + 2 – 2 = 1 ледвода, водапар, ледпар – моновариантные системы
При Ф = 3 | С = 1 + 2 – 2 = 0 нонвариантная система
При Ф = 4 | С = 1 + 2 – 3 = -1 Отрицательная степень свободы, равновесие невозможно

## Slide 10: Фазовая диаграмма (диаграмма состояния)
Фазовая диаграмма выражает зависимость состояния системы (и фазовых равновесий в них) от внешних условий или состава системы.
Диаграмма, построенная в масштабе по опытным данным, позволяет определить состояние системы при любых заданных условиях.

## Slide 11: Диаграмма состояния воды
Любая точка на каждом из фазовых полей характеризует однофазную систему, обладающую 2-мя степенями свободы
Точки на линиях, разделяющих фазовые поля, характеризуют равновесия двух фаз, при этом система моновариантна
В точке О, называемой тройной точкой, при строго заданных условиях в равновесии находятся три фазы, при этом система безвариантна

## Slide 12: Равновесие в двухкомпонентных системах
Примеры: сплавы двух металлов, расплав двух солей, любой раствор, состоящий из растворителя и одного растворенного вещества.
Для системы из двух компонентов правило фаз записывается в виде: К = 2 С = 2 + 2 – Ф.
При Ф = 1 | С = 2 + 2 – 1 = 3 Число степеней свободы максимально – Р, Т, концентрация одного из компонентов С1. Концентрация второго компонента – величина зависимая: С2 = 100% - С1 Единицы измерения – мольные или весовые проценты
При Ф = 2 | С = 2 + 2 – 2 = 2
При Ф = 3 | С = 2 + 2 – 3 = 1
При Ф = 4 | С = 2 + 2 – 4 = 0 Система безвариантна

## Slide 13: Диаграммы состояния двухкомпонентных систем
В общем случае для построения диаграмм состояния двухкомпонентных систем пользуются тремя осями координат: Т, Р и С.
В частном случае при изучении конденсированных систем, состоящих только из жидких и твердых фаз, фактор давления можно не учитывать (особенно если исследования проводят при атмосферном давлении). В этом случае фазовые диаграммы строят в координатах Т – С.
Пример такой системы – сплав из двух нелетучих металлов.

## Slide 14: Термографический анализ
Основные методы изучения сплавов – микроскопические исследования, рентгеновский структурный анализ, термический анализ.
Термический анализ основывается на определении температур фазовых превращений. Для проведения анализа приготовляют ряд образцов сплава известного состава. Каждый из образцов расплавляют и затем, медленно охлаждая, регистрируют температуру расплава через определенные промежутки времени. Автоматическую запись кривых охлаждения – термографию – проводят на пирометрах.

## Slide 15: Фазовая диаграмма сплава Bi-Cd (диаграмма плавкости)

## Slide 16: Характерные линии и области на фазовой диаграмме сплава Bi-Cd
1 (область АЕВ) | Жидкие сплавы различного состава: Ф = 1, С = 2 + 1 – 1 = 2, система бивариантна (С и Т)
2 – линия ликвидуса | Отвечает температурам начала кристаллизации: АЕ – кристаллизация висмута, ВЕ – кристаллизация кадмия
А | Температура плавления чистого висмута
В | Температура плавления чистого кадмия
Область АЕС | Одновременное сосуществование в равновесии жидких расплавов переменного состава и кристаллов висмута Ф = 2, С = 1
Область ВЕD | Одновременное сосуществование в равновесии жидких расплавов переменного состава и кристаллов кадмия Ф = 2, С = 1
3 – линия солидуса | Отвечает температурам полного отвердевания смесей
4 | Механическая смесь кристаллов висмута и кадмия (твердые сплавы Bi и Cd)
Е – эвтектика | Ф = 3, С = 0

## Slide 17: Точка эвтектики
Эвтектика – неоднородная механическая смесь, состоящая из мелких кристаллов одного и другого компонента.
Эвтектический сплав – сплав, обладающий наиболее низкой температурой кристаллизации (по сравнению с температурой кристаллизации отдельных компонентов смеси). Кристаллизация таких сплавов от начала до конца происходит при постоянной температуре, как у чистых металлов).

## Slide 18: Двухкомпонентные водно-солевые системы
Диаграммы состояния таких систем как правило являются плоскостными, их строят в координатах Т – С.
Если при растворении соль не образует с водой кристаллогидрата, то диаграмма состояния будет подобна диаграмме состояния системы Bi-Cd.
В водно-солевых системах эвтектика называется криогидратом, а температура, ей отвечающая – криогидратной точкой. Криогидрат представляет собой механическую смесь мелких кристаллов льда и соли.

## Slide 19: Примеры криогидратных смесей
Соль | Криогидратная температура, 0С | Безводная соль в криогидрате, вес %
KNO3 | -2,9 | 10,9
NaCl | -21,2 | 22,42
CaCl26H2O | -55,0 | 29,9